GERDAU ACOS LONGOS S.A.

CNPJ: 07.358.761/0016-45

INSPEÇÃO PERIÓDICA

TANQUE A1

Número TAP: 47-TQ-A1

Divinópolis- MG

Inspeção Periódica realizada no período de 18/07/2024

- Sumário

1	OBJETIVO	3

2	REFERÊNCIAS	3

3	DEFINIÇÕES	3

4	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	4

5	LOCALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO	4

6	IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	5

6.1	Identificação do Tanque	5

6.2	Identificação dos acessórios do tanque	5

7	ESCOPO DA INSPEÇÃO	7

7.1	Inspeção Visual	7

7.2	Medição da espessura das chapas por ultrassom	8

8	Outros aspectos da inspeção	10

8.1	Verificação / Aferição do termômetro	10

8.2	Calibração do dispositivo de segurança	10

9	VERIFICAÇÃO DAs condições estruturais do tanque	10

9.1	Código de Projeto de Fabricação do Vaso	10

9.2	Espessura mínima requerida para o costado	10

9.3	Avaliação das juntas soldadas	11

10	RECOMENDAÇÕES	11

11	CONCLUSÃO	12

12	PRÓXIMAS INSPEÇÕES	12

13	ANEXOS	12

# OBJETIVO

Este laudo tem como objetivo relatar a conformidade do equipamento com TAG: “Tanque-A1” e “Número TAP: 20-Tanque A1”, com as normas aplicáveis, em especial a Norma Regulamentadora 13, de 08 de junho de 1978, alterada pela Portaria 1.846 de 01.07.2022, ASME VIII da American Society of Mechanical Engineers e NBR 12.177-1 – Caldeiras Estacionárias a Vapor – Inspeção de Segurança.

# REFERÊNCIAS

- NR 13 – 08 de junho de 1978 – Caldeiras e Vasos de Pressão;

- ABNT NBR 12.177-1:1999 – Caldeiras estacionárias a vapor – Inspeção de Segurança.

- ASTM E-1417 – Standard Practice for Liquid Penetrant Testing.

- API650

- JIS Z-2343 – Non-destructive testing -- Penetrant testing - Testing of penetrant materials.

- N-1596 – Ensaio não Destrutivo – Líquido Penetrante – Procedimentos (Petrobrás).

- N-2370 – Ensaio não Destrutivo – Líquido Penetrante – Especificação (Petrobrás).

- AMS 2644 – Inspection Material – Penetrant – SAE International.

# DEFINIÇÕES

NR – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego;

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

IEC – International Electrotechnical Commission.

NR10 – Norma Regulamentadora 10 de 08 de junho de 1978, alterada pela Portaria GM nº 598 de 07 de dezembro de 2004.

NR12 – Norma Regulamentadora 12 de 08 de junho de 1978, alterada pela Portaria MTE nº 1.893 de 09 de dezembro de 2013.

NR13 – Norma Regulamentadora 13 de 08 de junho de 1978, alterada pela Portaria SEPRT 915 de 30 de julho de 2019.

# IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social: GERDAU ACOS LONGOS S.A.

CNPJ: 07.358.761/0016-07

Ramo de Atividade: Fabricação de laminados longos de aço, exceto tubos

CNAE: 24.23-7-03

Grau de Risco: 4

Endereço: Av. Gabriel passos, Nº102, Porto Velho

Cidade: Divinópolis – MG.

Contato: Allan Henrique

Telefone:  (37) 99904-3437

# LOCALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

O Tanque está localizada na empresa citada no item 4, na aciaria, próximo ao pátio de sucatas, possuindo coordenadas: -20.149516, -44.878238

# IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

## Identificação do Tanque

Este tanque não possui plaqueta identificação, de acordo com o item 13.7.2.3 da NR13, fabricante desconhecido e funciona como um tanque de óleo BPF. As principais informações técnicas como dimensões, dispositivos de segurança e outras, estão contidas neste documento. As principais características estão descritas abaixo:

Quadro1 – Descrição do equipamento

| Local de instalação | Proximo ao pátio de sucatas na aciaria |
| --- | --- |
| Posição | Vertical |
| Fabricante | Desconhecido |
| Nº DE SÉRIE | - |
| Código de construção | API-650 |
| Ano de fabricação | - |
| Volume | 500.000 Litros |
| Tipo do fluido | Óleo combustivel (BPF) |

## Identificação dos acessórios do tanque

Os seguintes itens encontram-se, de alguma forma, acoplados ao tanque, conforme item 13.7.2.1 da NR13:

- 01 (um) medidor de nível;

- 01 (um) termômetro, marca WILLY, escala 0 a 100 ºC.

Figura 6-1 Detalhe de alguns dos acessórios do tanque

# ESCOPO DA INSPEÇÃO

A inspeção foi realizada no dia 18 de Julho de 2024, por profissionais legalmente habilitados conforme legislação nacional do Ministério do Trabalho e Emprego e constou das seguintes etapas:

- Inspeção visual

- Medição de espessuras de chapas por ultrassom

## Inspeção Visual

Figura 7-2 Deformação próximo à solda das chapas 7 e 11 – Anel 2

Figura 7-1 Detalhe do arrancamento – Profundidade na Figura 7-23

Figura 7-2 Profundidade de 1,25 mm de arrancamento

Foi verificado, visualmente, todo o tanque. Foi notado no costado, a presença de arrancamento de material – Chapa 10 Anel 2 Figura 7-1. Identificou-se, também, alguns pontos de deformação nas chapas do costado Figura 7-2. Outro ponto significativo encontrado, trata-se de uma deformação na Chapa 11-Anel 2 Figura 7-4, provocada por compressão do peso próprio do tanque . Sendo assim, a Inspeção Visual foi classificada como NÃO CONFORME.

Figura 7-4 Deformação na chapa 11 Anel 2

## Medição da espessura das chapas por ultrassom

Foi realizada medição da espessura das chapas do costado e dos tampos, utilizando um equipamento de Ultrassom, marca Mitech, modelo MT190, Sonda P5EE. Realizamos 144 medições ao longo do tanque, cujos valores encontrados estão descritos na Tabela 1 abaixo. O certificado de calibração do medidor encontra-se na aba Anexos deste Databook.

Tabela 1 Valores encontrados nas medições de espessura por ultrassom

| Identificação |  | Medições |  |  |  | Medição mínima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anel | Chapa | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | CH-01 | 6,22 | 6,44 | 6,28 | 6,28 | 6,22 |
|  | CH-02 | 6,04 | 6,39 | 6,22 | 6,40 | 6,04 |
|  | CH-03 | 6,31 | 6,47 | 6,33 | 6,47 | 6,31 |
|  | CH-04 | 6,69 | 6,72 | 6,59 | 6,64 | 6,64 |
|  | CH-05 | 6,59 | 6,50 | 6,60 | 6,59 | 6,50 |
|  | CH-06 | 6,57 | 6,90 | 6, 61 | 6,77 | 6,57 |
| 2 | CH-07 | 4,69 | 4,80 | 4,92 | 4,99 | 4,69 |
|  | CH-08 | 4,60 | 4,67 | 4,64 | 4,59 | 4,60 |
|  | CH-09 | 4,46 | 4,49 | 4,42 | 4,52 | 4,46 |
|  | CH-10 | 4,49 | 4,61 | 4,59 | 4,07 | 4,07 |
|  | CH-11 | 4,86 | 4,80 | 4,68 | 4,30 | 4,30 |
|  | CH-12 | 4,63 | 4,60 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
| 3 | CH-13 | 4,73 | 4,56 | 4,66 | 4,51 | 4,51 |
|  | CH-14 | 4,43 | 4,55 | 4,54 | 4,47 | 4,43 |
|  | CH-15 | 4,49 | 4,59 | 4,70 | 4,60 | 4,49 |
|  | CH-16 | 4,43 | 4,52 | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
|  | CH-17 | 4,47 | 4,49 | 4,78 | 4,70 | 4,47 |
|  | CH-18 | 4,76 | 4,79 | 4,63 | 4,77 | 4,63 |
| 4 | CH-19 | 4,37 | 4,51 | 4,42 | 4,52 | 4,37 |
|  | CH-20 | 4,19 | 4,37 | 4,33 | 4,37 | 4,19 |
|  | CH-21 | 4,49 | 4,54 | 4,39 | 4,52 | 4,39 |
|  | CH-22 | 4,37 | 4,34 | 4,45 | 4,36 | 4,34 |
|  | CH-23 | 4,84 | 4,79 | 4,69 | 4,64 | 4,69 |
|  | CH-24 | 4,47 | 4,66 | 4,76 | 4,87 | 4,47 |
| 5 | CH-25 | 4,49 | 4,43 | 4,24 | 4,10 | 4,10 |
|  | CH-26 | 4,44 | 4,20 | 3,84 | 4,26 | 3,84 |
|  | CH-27 | 4,25 | 4,67 | 4,56 | 4,84 | 4,25 |
|  | CH-28 | 4,33 | 4,33 | 4,30 | 4,64 | 4,30 |
|  | CH-29 | 4,41 | 4,33 | 4,69 | 4,76 | 4,33 |
|  | CH-30 | 4,95 | 4,81 | 4,58 | 4,71 | 4,58 |
| 6 | CH-31 | 4,47 | 4,55 | 4,39 | 4,59 | 4,39 |
|  | CH-32 | 4,63 | 4,38 | 4,26 | 4,71 | 4,26 |
|  | CH-33 | 3,87 | 4,45 | 4,87 | 4,73 | 3,87 |
|  | CH-34 | 4,50 | 4,66 | 4,13 | 4,18 | 4,13 |
|  | CH-35 | 4,55 | 4,72 | 4,20 | 4,35 | 4,20 |

Figura 7.5 Imagem do momento da medição de espessura – Anel 5 CH26-3

Figura 7.6 Imagem do estado geral do tanque durante a inspeção periódica.

# Outros aspectos da inspeção

## Verificação / Aferição do termômetro

A aferição do instrumento de controle de temperatura não foi alvo desta inspeção. Deve-se garantir que este equipamento esteja sempre aferido de modo a atender o item 13.7.1.3 e seu certificado deve ser anexado na aba Certificados deste Databook.

## Calibração do dispositivo de segurança

A aferição do dispositivo de segurança não foi alvo desta inspeção. Deve-se garantir que este equipamento esteja sempre aferido de modo a atender o item 13.7.1.2 e seu certificado deve ser anexado na aba Certificados deste Databook.

# VERIFICAÇÃO DAs condições estruturais do tanque

## Código de Projeto de Fabricação do Vaso

O tanque inspecionado TANQUE-A1 NT: 20-TANQUE A1, foi construído de acordo com o código de projeto API 650 que consiste em um documento técnico conhecido internacionalmente contendo todos os requisitos e especificações para o projeto de tanques.

## Espessura mínima requerida para o costado

A espessura mínima requerida para o costado em relação ao diâmetro é dada pela seguinte tabela

Tabela 2 - Especificação de chapas pela API-650

| Diâmetro nominal do tanque |  | Espessura mínima da chapa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (m) | (ft) | (mm) | (in) |
| <15 | <50 | 5 | 3/16 |
| 15 a 36 | 50 a 120 | 6 | 1/4 |
| 36 a 60 | 120 a 200 | 8 | 5/16 |
| >60 | >200 | 10 | 3/8 |

Fonte: API-650 (2007, item 5.6)

Tabela 3 - Valores para avaliação de espessura

| Itens | Dados do Vaso | Observações |
| --- | --- | --- |
| Espessura mínima do costado | 3,83 mm |  |
| Material estimado | ASTM A 283 Gr-C |  |
| Diâmetro externo | 8550 mm |  |
| Tensão Admissível (S) | 108,00MPa |  |
| Sobre espessura (C) | 0 | Sem projeto |

De acordo com as medições realizadas, Tabela 1, a espessura mínima encontrada não atende a espessura mínima requerida pela API-650, Tabela 2, sendo assim a medição de espessura não está conforme, devendo o equipamento passar por intervenções para poder operar em plena segurança.

## Avaliação das juntas soldadas

Foi realizado anteriormente um ensaio de partículas magnéticas em juntas soldadas, pela empresa ISQ, sendo emitido o relatório RT.4021820.39343/21, com a responsabilidade técnica do Inspetor Artur Cardoso Albuquerque, e do Engenheiro Mecânico Wilton nascimento, CREA 2010786823, onde indica falhas em algumas juntas soldadas, recomendando que seja reparado as juntas soldadas, não executado até a finalização desta inspeção. Conclui-se que as juntas soldadas não estão conformes.

# RECOMENDAÇÕES

Recomendamos ao empreendedor:

- Elaborar um plano de adequação do equipamento de modo a garantir a sua segurança estrutural;

- Reparar as juntas soldadas indicadas pelo ensaio de partículas magnéticas conforme relatório RT.4021820.39343/21 ;

- Substituir as chapas que apresentam espessura menor que o exigido pelo diâmetro do tanque, conforme código de projeto API-650;

- Identificar o tanque com padrão Gerdau conforme item 13.7.2.3;

- Elaborar folha de dados conforme item 13.7.1.2 alínea “a”;

- Que se mantenha atualizada toda a documentação deste tanque, em conformidade com o item 13.7.1.2 da NR 13;

- Que seja providenciada e mantida em condições a pintura da tag do tanque, conforme item 13.3.2.3 da NR13;

- Que sejam aferidos os instrumentos de controle conforme item 13.7.2.2 da NR-13;

- Que seja garantida a eficácia dos dispositivos de segurança, e elaborado um plano de manutenção dos mesmos, conforme item 13.7.2.1 da NR-13;

- Que ao realizar qualquer alteração no tanque ou detectar qualquer anormalidade, interrompa a operação do mesmo e comunique imediatamente à Engetap ou outro profissional habilitado de confiança para que seja feita nova inspeção, garantindo a segurança do equipamento e das pessoas que o operam, conforme item 13.7.3.3 da NR13.

# CONCLUSÃO

- Conforme Item 7.1, foram encontradas anormalidades na inspeção visual;

- Conforme Item 7.2, houve variações significativas na espessura das chapas do costado e dos tampos;

- Conforme item 8.1, o termômetro não foi aferido.

- Conforme item 8.2, não foi verificado o dispositivo de segurança;

- Atestamos para os devidos fins que este tanque poderá operar, desde que, seja mantido o volume máximo de 150 m³ em sua operação, conforme calculado no Parecer Técnico R0224-015 de 15/02/2024 . A validade deste documento fica condicionada ao cumprimento das recomendações descritas no item 10 deste relatório. Caso o tanque sofra qualquer reparo ou alterações importantes, uma nova inspeção deverá ser realizada, imediatamente.

# PRÓXIMAS INSPEÇÕES

| Inspeção Periódica | Prazo Estabelecido | Data Limite |
| --- | --- | --- |
| Inspeção Externa/Interna | 1 ano | 18/07/2025 |

# ANEXOS

Anexo 1 – Certificado de Calibração do Medidor de Espessura.

Anexo 2 – ART - Anotação de Responsabilidade Técnica